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ESQUEMA DILUYENTE DE LIMPIEZA

DESENGRASANTE ANTIESTATICO
· Características: El diluyente considerado en esta especificación es un disolvente para utilizar en la limpieza de superficies metálicas y plásticos reforzados, con características antiestáticas. Mezcla de disolventes orgánicos, adecuado para la limpieza y desengrasado, con propiedades antiestáticas.
· Descripción: Poderoso desengrasante neutro, de muy alta concentración activa, formulado para la limpieza de elementos sucios. El desengrasante antiestático es un limpiador con solvente que elimina los contaminantes no solubles en agua, como los agentes de desmoldeo, y que elimina pequeñas cantidades de grasa y aceite y otros contaminantes superficiales de los plásticos y o metales. También elimina la electricidad estática superficial.
· Forma de Uso: Se utiliza durante la preparación de las superficies, para eliminar todo tipo de aceites , grasas , polvillo y demás agentes contaminante e inmediatamente antes de la pintura final. 
Se puedo utilizar, puro por inmersión, pincelado y o trapeado.
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose, bajo pedido, entregarse en tambores de 200 litros.
· Consideraciones de Seguridad: Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores. • Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón. • Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. •  No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. • Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua, emplear extintor de anhidrido carbónico o polvo químico
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PROPIEDADES  TECNICAS:

· POLARIDAD : …………………………………. 0
· PESO ESPECIFICO: …………………………..81gr/cm3 a 20ºC

· CURVA DE DESTILACION SEGÚN NORMA IRAM 6640
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La tolerancia sobre los valores de destilación será de 5ºC en cada lectura.

· COMPOSICIÓN BASICA

· Hidrocarburos alifáticos …………………………………………………85.0%
· Alcoholes …………………………………………………………………15.00%
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



