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ESQUEMA

BARNIZ MARINO 
· Características: Es un barniz elaborado en base a resinas alquídicas modificadas, con agregado de filtro solar e inhibidores de UV. Posee una altísima resistencia al exterior dada por la resina presente en su formulación que le otorga una gran flexibilidad, como así también por el filtro solar y los inhibidores de UV que le otorgan gran durabilidad en maderas expuestas a la intemperie.
· Descripción: Las características de las resinas utilizadas en su elaboración le confieren a la película una elevada dureza acompañada de excelente brillo y una notable resistencia a la intemperie, al agua y al desgaste. Todo esto lo hace especialmente indicado para ser utilizado en líneas de producción de muebles, ataúdes, aberturas, etc.
· Forma de Uso: Es indispensable que la superficie a barnizar este perfectamente seca y estacionada, libre de polvo y suciedad. Cuando la superficie es nueva se deberá dar ,barniz diluído con diluyente para sintéticos en la siguiente proporción: 2 volúmenes de barniz con 1 volumen de diluyente. Sobre superficies ya barnizadas se deberá lijar y eliminar las partes flojas. Luego de aplicada la primera mano se procederá a aplicar la segunda previo lijado con lija fina. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. El rendimiento es de aproximadamente 6/7 m2 por litro dependiendo del tipo de madera.
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.
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PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Transparente
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Brillante
· Peso Especifico:……………………………...………...0,92/0,96 gr/cm3
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….85/95 segundos Copa Ford Nº4.
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 2 Horas.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 12 Horas
· Curado: ………………………………………………….24 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….50-55 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 60/65 %
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 6/7 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 manos cruzadas
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente
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