[image: image1.jpg]



[image: image8.png]



ESQUEMA

LACA PARA PINCELES
· Características: Es un producto formulado en base a resinas de celulosa y poliésteres insaturadas, con pigmentos de gran resistencia a la intemperie. Debido a su rápido secado y el excelente poder cubriente, este recubrimiento permite lograr combinaciones de color, ya que el tiempo necesario para repintar es muchísimo menor a un esquema tradicional. Se completa con la aplicación de una Laca Cristal que puede ser de uno o dos componentes, para lograr la resistencia química y física necesaria.
· Descripción: Su uso es indicado en el pintado de cabos de pinceles, cepillos y aditamentos plásticos para el hogar. Todas sus características lo hacen sumamente apto para cuando se quiere lograr un esquema de recortes de colores varios, con una excelente resistencia química.
· Forma de Uso: Es indispensable que la superficie a pintar esté perfectamente limpia y seca, libre de polvos, ceras, grasas, etc. Para este fin se puede efectuar un trapeado con solvente. Antes de aplicar el Laca para Pinceles, mezclar perfectamente hasta lograr su total homogeneización. Aplicar en primer lugar una inmersión de Primer Adherente, dejando secar 45 minutos antes de aplicar el Laca para Pinceles. Luego hacer la inmersión del color base y los cortes, dejando secar por 45 minutos entre cada color hasta terminar con el diseño deseado. Aplicar la Laca Cristal protector por inmersión en caso de que sea de 1 componente o con soplete en caso de ser de 2 componentes, dejar curar.
· Presentación: En envases de 4 litros y 20 litros.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                             Frall Pinturas
[image: image6.png]


         distribuidora.frall@gmail.com                   Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.                                                   
[image: image7.png]


           frallpinturas@gmail.com                           Caseros. Buenos Aires.
                                                                                                                         @pinturasfrall

PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Colores Varios
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Satinado
· Tipo de Uso.…………...............……………...……..... Pintado de Pinceles
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….16 segundos Copa Ford Nº4.
· Dilución: ………....................………………...……….. Diluyente Inmersión
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 45 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 30 Horas
· Curado Final: …………………………………………. 1 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….25-35 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 40/47 %
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 5/6 m² por litro.
· Metodo de Aplicación Recomendada: ……....……. Inmersión
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



