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ESQUEMA LACA
PIROXILINA PARA MADERA
· Características: Es un producto monocomponente formulado en base a resinas de nitrosinteticas y poliésteres , con pigmentos de alta calidad , que le confiere al producto un rápido secado, excelente brillo y dureza. Debido a su rápido secado y el excelente poder cubriente, este recubrimiento permite lograr combinaciones de color, ya que el tiempo necesario para repintar es muchísimo menor a un esquema tradicional. Se le recomienda como acabado en la Industria de la Madera.
· Descripción: Se emplea para Lacar y terminar muebles de madera para interiores, que hayan sido previamente sellados; como mesas, sillas, escritorios, closets, artículos deportivos, marcos de ventanas interiores y puertas interiores, de madera sólida, como así también de tableros de partículas.
· Forma de Uso: Es indispensable que la superficie a pintar esté perfectamente limpia y seca, libre de polvos, ceras, grasas, etc. Para este fin se puede efectuar un trapeado con solvente. Antes de aplicar el Laca Piroxilina, mezclar perfectamente hasta lograr su total homogeneización. En caso de ser necesario diluir con Thinner Sello de Oro ..
Verifique que se disponga de la laca y el diluyente recomendado. La pistola convencional a usar para la aplicación, debe encontrarse limpia y en buen estado. Lavarla con disolvente de limpieza o thinner .  Destape el envase de la laca y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.  Agregue el diluyente recomendado de acuerdo al método de aplicación a utilizar. Se recomienda diluir sólo lo que se va a usar.  Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.  Después de 30 minutos de secado, uniformizar la superficie gradualmente con lijas Nro. 220 – 400 para el acabado.  Aplique dos capas o más si es necesario.
· Presentación: En envases de 1 litro ,4 litros y 20 litros.
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PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Colores Varios
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Mate – Satinado - Brillante
· Tipo de Uso.…………...............……………...……..... Pintado de Maderas
· Dilución: ………....................………………...……….. Thinner Sello de Oro
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 10 - 15 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 24 Horas
· Curado Final: …………………………………………. 1 a 2 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….15-30 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 23/27 %
· Rendimiento Teórico: ………..………………………. 8/11 m² por litro. p/30 micrones seco .
· Método de Aplicación Recomendada: ……....……. Soplete 
· Manos recomendables : ......…………………………. 2 a 3 Manos
· Numero de Componente: ..…………………………... 1 Componente
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



