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ESQUEMA

PRIMER ALTO SOLIDO 1K
· Características: Es un fondo elaborado en base a nitrocelulosa, resinas alquídicas y pigmentos de excelente poder de relleno y lijabilidad. Debido a su rápido secado y gran poder de relleno, el Primer Alto Sólido 1K, está especialmente indicada para el pintado de superficies metálicas, ya sea que se encuentren en interiores como a la intemperie, logrando una excelente película protectiva, disminuyendo en gran medida las imperfecciones que tenga la superficie a pintar.
· Descripción: Dadas las particularidades de las resinas y cargas utilizadas en su fabricación, este primer se caracteriza por su rápido secado, facilidad de lijado y tersura, presentando como principal ventaja su alto contenido de sólidos. Todo esto la hace especialmente indicada para ser utilizada en líneas de producción de colectivos, ya sea en su fabricación como en su reparación.
· Forma de Uso: Sobre superficies flojas o cuarteadas se deberá eliminar totalmente la pintura, ya sea con liquido removedor o rasqueteando, o proceder a lijar la superficie y desengrasar perfectamente. Sobre superficies de chapa de hierro, desengrasar con solvente, aplicar Fosfodesoxidante, secar, aplicar Antióxido y a las 72 horas se procederá a masillar. Posterior al lijado se dará una mano de Primer Altos Sólidas 1k, con el fin de uniformar la absorción y textura de la superficie. Una vez seco el primer se lijará toda la superficie con lija fina y por último se aplicará el Esmalte Nitrosintético o Base Bicapas en capas finas, uniformes y sucesivas. En caso de que el objeto a pintar sea un metal no ferroso, se reemplazará el Antióxido por Fondo Aanticorrosivo Catalizado . Para disminuir los tiempos de espera antes de aplicar la masilla, se deberá cambiar el Antióxido Sintético por un Fondo Poliuretánico Para Carrocerias, que puede ser repintado luego de 2 horas de pintado. Previa a su aplicación se deberá mezclar perfectamente hasta lograr su uniformidad. Se aplicará solamente a soplete y a una viscosidad de 20 a 22 " en copa Ford Nº 4 a 25 º C, a la que se llegará agregando Thinner. Para lograr superficies lisas y brillantes se procederá luego a un proceso de pulido. Su rendimiento oscila entre los 5/6m2 por litro y por mano según la superficie.
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.
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PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Gris - Beige
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Mate
· Peso Especifico:……………………………...………...1,33/1,38 gr/cm3
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….20/22 segundos Copa Ford Nº4.
· Dilución: ………....................………………...……….. Thinner
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 10 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 30 Minutos
· Curado: ………………………………………………….24 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….45-50 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 60/62 %
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 5/6 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 manos cruzadas
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente
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