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PRIMER ALTO SOLIDO

ANTICORROSIVO 2K
· Características: Es un fondo anticorrosivo formulado en base a resinas acrílicas hidroxiladas reticuladas con isocianatos alifáticos con una alta concentración de pigmentos anticorrosivos. El vehículo utilizado en este fondo le confiere rápido curado, buena resistencia química, excelente adherencia, elevada dureza y buena lijabilidad.
· Descripción: Debido a la alta concentración de sólidos presentes en su formulación, posee un gran poder de relleno que le permite enmascarar los defectos presentes en las superficies a pintar (rayas de lija, alta rugosidad de la chapa, cáscara de naranja, etc) con mayor efectividad que los fondos convencionales.
· Forma de Uso: La superficie deberá estar limpia, seca y libre de óxido y partes flojas. Deberá además poseer una rugosidad uniforme lo más fina posible. Preferentemente debe tener un fosfatizado previo. Para lograr un mayor poder anticorrosivo, o cuando se aplica sobre metales no ferrosos, se aconseja aplicar una mano de Fondo Catalizado Anticorrosivo o de Fondo Epoxi Pur Amarillo. El Fondo Poliuretánico Altos Sólidos se presenta en dos componentes: la base o Parte A y el Componente B. Una vez homogeneizada la Parte A se procederá a agregar la Parte B bajo agitación en la relación indicada. Es conveniente dejar reposar 10 minutos la mezcla antes de ajustar la viscosidad a 17 segundos en Copa Ford Nº4, con Diluyente Poliuretano, en caso de ser necesario. A partir del momento de la mezcla el producto se irá espesando lentamente, lo que se corregirá por medio de diluyente. De todos modos, la mezcla en condiciones normales de temperatura permanece útil por 4 horas, por lo que se recomienda preparar solo lo necesario. La aplicación se efectuará preferentemente a soplete en dos manos cruzadas con un oreo intermedio de 5 minutos. Con temperaturas inferiores a 10ºC no es conveniente su utilización, debido a que se vería muy retardado el curado. En tal caso recomendamos calefaccionar el ambiente.
· Presentación: En envases de 4 litros y 20 litros la Parte A, y en envases de 1 litros y 4 litros la Parte B
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PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentacion:............................................…………. Pigmentos y Anticorrosivo
· Numero de Componente:.........................…………. 2 Componentes
· Tipo de uso:...............................................…………. Fondo Anticorrosivo y de Relleno
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….17 segundos Copa Ford Nº4.
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 30 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 3 horas ,hasta 36 hs
· Curado: ………………………………………………….24 horas – total 7 días.
· Espesor de película seca recomendado:………….50-60 micrones.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 a 3 manos cruzadas
· Rendimiento Teorico : .......…………………………. 6/7 m² por litro.
· Diluyente : ……........................………………………. Diluyente Poliuretano
· Relación de mezcla: ………………………………….4 partes en volumen de parte A, 1 parte en                                                                 
                                                                                                                       volumen de parte B.
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