[image: image1.jpg]



[image: image9.png]



ESQUEMA
 PROMOTOR DE AHDESION
· Características: Es un producto formulado en base a resinas especiales de gran adherencia sobre plásticos, en particular sobre polipropileno. Dadas las características de los elementos utilizados en su elaboración, este promotor vence la enorme dificultad que presenta el polipropileno para su pintado, generando la adherencia necesaria para la protección y embellecimiento del mismo, evitando caer en tratamientos invasivos y peligrosos como el ionizado, flameado o tratamiento ácido.
· Descripción: Se destaca su excelente versatilidad, ya que además de la facilidad de aplicación, se suma su rapidez de secado. Soporta esquemas con Lacas Acrílicas, Base Bicapa  protegidas con Barniz Poliuretánico AB e incluso Esmaltes Poliuretánicos como pinturas de terminación.
· Forma de Uso: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas y ceras. Los pasos a seguir para su aplicación serán: desengrasar (preferentemente en fase vapor), aplicar el Promotor de Adhesión en una mano cruzada, sin necesidad de oreo inmediato. El espesor de capa del promotor deberá rondar los 5 a 10 micrones. Luego dejar orear entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente y posteriormente aplicar la pintura de terminación.
· Presentación: En envases de 18 litros.
[image: image4.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image5.png]


[image: image6.png]


11-3155-8795                                                                                                             Frall Pinturas
[image: image7.png]


         distribuidora.frall@gmail.com                   Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.                                                   
[image: image8.png]


           frallpinturas@gmail.com                           Caseros. Buenos Aires.
                                                                                                                         @pinturasfrall

PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Transparente
· Tipo de Uso.…………...............……………...……….. Primer Adherente Polipropileno
· Viscosidad de Dilución Recomendada: …........….. Como se Presenta
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 10 Minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 10 Minutos
· Curado Final: …………………………………………. 1 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….05-10 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 16.7 %
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 12 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….1 Manos 
· Método de Aplicación: ..………………….....………. Soplete Convencional u Otro
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]


[image: image3.png]



